## Slide 1: Химия масляной живописи

## Slide 2: Оглавление
Навигация
Страничка автора
Введение
Основы под масляную живопись
Грунты
Связующие вещества
  Для грунтов
  Для красочного слоя

## Slide 3: Оглавление
Художественные масляные краски
Разбавители для масляных красок
Закрепление живописного слоя
Реставрация
  Дефекты масляной живописи
  Средства борьбы с биоразрушителями
Заключение
Глоссарий
Список используемой литературы

## Slide 4: Навигация
- далее
- назад
- к оглавлению

## Slide 5: Введение
Существует такая легенда: однажды один греческий художник, по имени Зевксис, написал на картине гроздь винограда. Он оставил картину на террасе, и вдруг птицы стали слетаться к ней и клевать нарисованный виноград. Возможно, что такого случая никогда и не было, но легенда говорит о том, что художник с помощью красок может передать очень живо мир, который мы видим вокруг себя. Само слово «живопись» значит живописать, то есть писать жизнь.
Произведение искусства, выполненное любыми красками, называется живописью. Искусство живописи — одно из самых старинных. Оно существовало в Древнем Египте и Греции, в средние века и в эпоху Возрождения.
В разные эпохи живописцы работали по-разному. Это зависело от того, какие краски и какую технику они избирали. Сейчас большинство художников пишут масляными красками, а в далекие времена они не были известны.

## Slide 6: Введение
В своих лекциях Луи Пастер подчеркивал: "Здесь должна вмешаться химическая наука. Именно она должна указать достоинства и недостатки ингредиентов, которые использует художник... установить причины их применения - другими словами, определить их физические и химические свойства, чтобы художник мог сознательно их использовать".
Notes: Фундаментальное изучение живописных материалов ведет свое начало со второй половины XIX века, когда в науке был разработан химический анализ, когда был изобретен микроскоп, когда химия и физика наметили методику раскрытия и изучения различных сторон материалов. С начала XIX века вышел целый ряд научных работ, посвященных изучению красок. Большой вклад в изучение живописных материалов внесли французские ученые, в том числе знаменитый ученый Луи Пастер, сделавший первые шаги в изучении живописи с помощью химии.

## Slide 7: Введение
Закрепляющий слой
Основной живописный слой
Основной грунт
Проклейка (изолирующий слой)
Основа под масляную живопись
Notes: Если представить плоскость картины маслом в поперечном разрезе, то. можно увидеть, что она состоит из нескольких, различных по материалу слоев, располагающихся в порядке процесса создания картины.

## Slide 8: Основы под масляную живопись
Основа для живописи - это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски.
Льняные основы
Хлопок
Сложный полиэстер
Джут (мешковина)
Бумага
Доски из древесины
Металл
Notes: Приводим краткое описание основ, используемых сегодня в живописи маслом наиболее часто.

## Slide 9: Льняные основы
Льняное полотно изготавливается из волокон растения Linum usitatissimum - того самого, чьи семена применяются в производстве сырого льняного масла.
Linum usitatissimum
Notes: Для изготовления полотна растение собирают целиком (включая и корни) в период наивысшей степени созревания, далее его оставляют для перепревания в течение трех недель. Затем из этого материала прядется прочная нить, из которой и ткется холст.

## Slide 10: Хлопок
Прочный и недорогой материал. Ткань из хлопка более устойчива, чем лен, который имеет тенденцию к расширению и сжатию в зависимости от влажности, вызывая тем самым появление характерных "волн" вдоль границ холста.
Notes: В отличие от льняного хлопчатобумажный холст не занял столь престижной позиции, мало того, он получил негативные отзывы в печати. Некоторые авторы даже сочли хлопчатобумажный холст абсолютно непригодным в качестве основы. Подобный взгляд нельзя назвать полностью справедливым, поскольку хлопок обладает определенными преимуществами.

## Slide 11: Сложный полиэстер
Сложный полиэстер - прочный и весьма стойкий материал.
Notes: Он стабилен в отношении размеров и мало чувствителен к кислотному воздействию масляных красок. Он не подвержен гниению, не имеет тенденции к расширению или сжатию в зависимости от влажности среды, в которой находится. На сложнополиэстерной основе могут использоваться те же грунтовки и клеевые растворы, применяемые с льняным или хлопчатобумажным полотнами. Одной из основных характеристик сложного полиэстера является полное отсутствие фактуры. Это совершенно гладкий материал.

## Slide 12: Джут (мешковина)
Джут изготавливается из конопли - материала, из которого производят крепкие веревки и канаты.
конопля
джут
Notes: Холст из этого прочного натурального волокна обладает однородным тканым рисунком с ярко выраженной фактурой. Она заметно доминирует над другими элементами живописи. Это идеальная основа для работы в стиле энергичного и пастозного нанесения красок. Просветы между нитями джутового холста широкие, поэтому грунтовать его приходится иногда дважды.

## Slide 13: Бумага
Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Однако бумага считается не прочной.
Notes: При использовании бумаги необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Чем плотнее будет бумага, тем лучше. Ветошный (тряпичный) картон дает наилучшие результаты. Перед живописью на бумаге или картоне, их поверхность следует загрунтовать клеевым раствором. Проклеиватель на основе животного клея, нанесенный на необработанную бумагу, надежно защитит ее от кислотности высыхающей краски. Существует и другой способ защиты: покройте бумагу слоем разбавленного акрилового средства или грунтовки gesso. Бумага абсорбирует оба грунта, а содержащиеся в ней вода вызовет деформацию бумаги и образование на ее поверхности морщинок. Для того чтобы предотвратить этот эффект, можно прикрепить края бумаги к картону клейкой лентой или степлером. Есть и третья альтернатива: покройте бумагу тонким слоем шеллака, который растворяется спиртом, и таким образом не будет подвергаться воздействию разбавителей или масла.

## Slide 14: Доски из древесины
Практически любой вид натуральной твердой древесины может стать основной для живописи - дуб, кедр, тополь, береза, грецкий орех или, например, красное дерево (сосна - менее пригодна, так как содержит много смол и обладает слабой водостойкостью).
дуб
кедр
береза
Notes: Очень важно, чтобы дерево было зрелым (выдержанным) и не содержало влаги; на доске не должно быть трещин. Дерево может расширяться и сокращаться. Самое уязвимое свойство древесины в том, что она имеет тенденцию к деформации вновь выровнять ее крайне сложно.

## Slide 15: Металл
Художники, как правило, выбирали медь. Однако есть и другие химически устойчивые металлы - такие, как железо Fe2 , нержавеющая сталь, олово Sn (белая жесть) и алюминий Al.
Важнейшее качество металла заключается в его гладкой, как стекло, поверхности. Он не изгибается и не деформируется в результате воздействия высыхающей краски.
Notes: Поскольку металл - тяжелый материал, выполненные на нем живописные работы традиционно отличаются небольшим размером. "Алюминиевые соты" представляют собой два тонких листа алюминия, расположенных поверх сердцевины из волокнистого (профилированного) алюминия, напоминая, таким образом, гофрированный картон.
Однако перед началом работы металлическую основу следует очистить от ржавчины и покрыть ее грунтовкой для металла, которая отличается от других грунтовок тем, что слегка протравливает гладкую поверхность металла и обеспечивает надежное сцепление между ней и красками. Не будь слоя грунтовки, масляные краски не смогли бы закрепиться на поверхности металла.

## Slide 17: Грунты
Грунт — это связующее звено между холстом и красками. Грунтуют холст для того, чтобы масло не впитывалось в ткань, краски не жухли и не проникали через поры на обратную сторону картины.
Загрунтованный холст
Холст до грунтовки
Notes: Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. Если грунт еще сильно впитывает, холст "гасится" смесью из 1 части скипидара и 1 части льняного масло или 1 части смолистого масла (даммарнова смола в соотношении 1 : 3 разводиться в терпентине). Грунт после этого уже не будет сильно поглощать краску, так что на нем легко будет писать и краска лучше "сядет" на грунт.

## Slide 18: Грунты
связующие (клеи, растительные масла, яичные желтки)
пластификаторы (глицерин HOCH2CH(OH)CH2OH, мед, касторовое масло С57Н104О9 и т.д.)
консервирующие вещества (фенол С6H5OH, пентахлорфенолят натрия C6Cl5ONa,, формалин CH2O, квартолит, катомин А C13H16CINO-HCl и т. д.)
Notes: Грунт состоит из связующего, пигментных наполнителей и различных добавок.
В качестве связующих применяются клеи, растительные масла, яичные желтки.
Чтобы придать грунтам и клеевым пленкам эластичность, в клеевой раствор и грунтовые составы вводят в небольших дозах пластификаторы (смягчающие вещества) — глицерин, мед, касторовое масло и т. д. Касторовое масло смягчает маслосодержа-щие грунты, но его можно добавлять в минимальных дозах.
Для предохранения грунтов от плесневения и загнивания в их состав вводятся консервирующие вещества (антисептики), например: фенол, пентахлорфенолят натрия, формалин, квартолит, катомин А и т. д. Любой из антисептиков вводится в клеевой раствор из расчета 1 % от массы сухого клея, т. е. на каждые 100 г клея — 1 г антисептика.

## Slide 19: Грунты
Яично-масляный грунт
Масляно-яично-клеевой грунт
Масляно-клеевой грунт
Клеевой грунт
Казеиновый грунт
Желатиновый грунт
Грунт на поливиниловом спирте
Масляные грунты

## Slide 20: Яично-масляный грунт
Цельное яйцо 1 шт.
Льняное масло вареное
(с небольшим количеством сиккатива) 10 – 40 г
Пигмент 15 – 40 г
Касторовое масло С57Н104О9 1 – 2 г
Фенол С6H5OH 0,2 – 0,5 г
Вода (добавляется для разжижения по
надобности) H2O 60 – 120 г

## Slide 21: Масляно-яично-клеевой грунт
Цельные яйца 1 – 2 шт.
Масло льняное или натуральная олифа 50 – 80 г
Животный клей (рыбий, желатин 4(CH3COO)2Fe, казеин K2Cr2O7 и др.) 40 – 120 г
Касторовое масло С57Н104О9 или мед 1 – 2 г
Фенол С6H5OH 0,2 – 0,5 г
Пигмент 150 – 250 г
Вода H2O 400 – 800 г

## Slide 22: Масляно-клеевой грунт
Рыбий клей или желатин,
можно казеиновый K2Cr2O7 или, в крайнем
случае, чистый столярный клей 25 г
Натуральная льняная олифа 15 – 25 г
Касторовое масло С57Н104О9 или мед 1 – 2 г
Пигмент 70 – 100 г
Антисептик 0,2 – 0,4 г
Вода H2O 250 – 300 г

## Slide 23: Клеевой грунт
Клей 10 – 12 г
Мед 1 – 2 г
Вода H2O 120 – 150 г
Пигмент (цинковые белила ZnO , мел CaCO3 или бланфикс BaS ) 30 – 50 г

## Slide 24: Казеиновый грунт
Казеин 10 – 15 г
или творог 20 – 30 г
Нашатырный спирт (25%) NH4Cl 2 – 3 г
Мед или глицерин HOCH2CH(OH)CH2OH 2 – 3 г
Пигмент 20 – 35 г
Вода H2O 120 – 160 г

## Slide 25: Желатиновый грунт
Желатин 10 – 15 г
Мед или глицерин HOCH2CH(OH)CH2OH 2 – 3 г
Пигмент (цинковые белила ZnO или мел CaCO3 ) 30 – 50 г
Вода H2O 150 – 200 г

## Slide 26: Грунт на поливиниловом спирте
Поливиниловый спирт ( -CH2 – CH – )n
OH 10 – 15 г
Пигмент (цинковые белила ZnO или мел CaCO3) 25 – 40 г
Вода H2O 100 – 150 г

## Slide 27: Масляные грунты
Оливковое масло смешивали с мучным (пшеничным) клейстером и небольшим количеством меда. Этим составом покрывали холсты, предварительно проклеенные слабым раствором клея.
Хорошо размолотую горшечную глину смешивали с клеем (перчаточным) и льняным маслом, а чтобы грунт не впитывал связующее красок, сверху наносили тонкий слой масляной краски (преимущественно свинцовые белила PbCO3 ) с небольшим количеством лака.
Составляли также грунтовочную пасту из смеси масла, глины и умбры. Грунт наносился тонким слоем 2 – 3 раза, не забивая структуры холста.
Notes: Масляные грунты стойки к действию воды, не всасываю г связующее из масляных красок; живопись, исполненная на такой поверхности, не пожухает. Из литературных источников известно, что мастера живописи применяли различные составы грунтовочных паст, например:

## Slide 28: Связующие вещества
Для грунтов
Для красочного слоя
Notes: В живописи применяют связующие вещества для нескольких целей:

## Slide 29: Связующие вещества для грунтов
Связующим веществом для грунта является клей. Клеем называется твердое, аморфное органическое вещество, получаемое в результате выварки костей, кожи, соединительных тканей, хрящей и т. п., и искусственным путем — из химических веществ.
Клеи разделяются на животные (мездровый, костяной, желатин и рыбий клей), растительные, казеиновые и искусственные (поливиниловый спирт).
Notes: Клей растворим в горячей воде и нерастворим в холодной, при остывании образует студень. Раствор клея относится к группе коллоидных растворов. Раствор клея в жидком виде называется золем, а в состоянии студня — гелем. Клей для грунта должен иметь следующие качества: Прозрачный, слегка коричневатый цвет. Содержание влаги не выше 10%. При кипячении с водой не давать гнилостного запаха. Зольность не выше 3%. 15% раствор не должен загнивать при 25° С в течение 3 суток.

## Slide 30: Связующие вещества для грунтов
Различают несколько видов клеев:
Желатин
Рыбий клей
Казеин
Поливиниловый спирт (ПВС)
Поливинилацетат
ПВА-ЭМ

## Slide 31: Желатин
относится к высшим сортам животного клея
отличается большой чистотой
во влажном состоянии он очень гибок и вязок
в сухом может быть истолчен в порошок
Notes: Вырабатывается желатин из овечьих шкурок и кожи молодых животных, у которых только что образовались рога; лошадиная кожа дает клей темного цвета. Желатин имеет свойство застудневать быстрее по сравнению с другими клеями животного происхождения.

## Slide 32: Рыбий клей
Лучшие сорта приготовляют из внутренней оболочки плавательного пузыря различных рыб: осетра, белуги, севрюги, сома, сазана и др.; низкие сорта получают теми же способами из рыбьей чешуи и отбросов трески.
осетр
белуга
Notes: По сравнению с другим клеем рыбий клей наиболее отвечает требованиям, предъявляемым к материалам для живописного грунта: он почти бесцветен, обладает достаточной клеящей силой и эластичностью, не так легко загнивает и дает плотный, не жухнущий грунт.

## Slide 33: Казеин
содержит белок
не растворяется в воде H2O
набухает в воде
Notes: Применение казеинового клея известно с древних времен. Хорошо растворяется казеин в нашатырном спирте, буре, в растворах мочевины, алюминатах натрия, в извести, в соде, поташе и др. В качестве смягчителей вводят касторовое масло, глицерин и гексиленгликоль. По водостойкости казеиновый клей лучше животного. но так же, как и животный, под влиянием сырости подвергается изменению, поэтому следует в клей добавлять небольшое количество антисептика.

## Slide 34: Поливиниловый спирт (ПВС)
[-CH2-CH(OH)-]n
сухой, твердый белый порошок (полимер)
не имеет вкуса, запаха
в холодной воде набухает
растворим при нагреве
не желтеет
малоэластичен
нетоксичен
Notes: Пластифицируется глицерином. Растворяется только водой. В органических растворителях не растворяется. Особенно устойчив (инертен) к действию масел, жиров, бензина и других углеводородов, а также к действию разбавленных кислот и щелочей. Применяется в красках, но в проклейках и грунтах преимущества перед животными клеями не имеет. В большинстве случаев используется как добавка к растворам рыбьего, столярного клея, желатина.

## Slide 35: Поливинилацетат
[CH2CH(OCOCH3)]n
твердое, бесцветное, прозрачное вещество (полимер)
нетоксичен
нерастворим в воде, бензине, минеральных маслах
Notes: Растворим во многих органических растворителях. Обладает высокой адгезией к различным материалам. Выпускается в виде гранул (бисера), растворов (лаков), клеев, водных дисперсий, например поливинилацетатной эмульсии (ПВА-ЭМ).

## Slide 36: ПВА-ЭМ
[CH2CH(OCOCH3)]n
искусственная синтетическая белая эмульсия
дает непрозрачную пленку
необратим после высыхания
Notes: Почти не желтеет, безвредна. Без пластификатора дает неэластичную пленку. Пластифицируется дибутилфталеином (15%). С красками совместима, кроме кобальта фиолетового. Преимущества перед животными клеями не имеет. Содержит 50% воды и 50% сухого остатка. Хорошо совместима с желтком и со всеми клеями, кроме казеина. Несовместима с нашатырным спиртом. При потрескивании деформации не дает.

## Slide 37: Связующие вещества для красочного слоя
Связующие вещества составляют основу в производстве художественных красок. Связывание частиц пигмента и способность красок соединяться с грунтами и красочными слоями обусловлена присутствием в них растительных масел и смол. Связующие вещества при смешении с пигментами образуют красочную пасту, закрепляющуюся на поверхности грунта.

## Slide 38: Связующие вещества для красочного слоя
В качестве связующих веществ в производстве художественных масляных красок употребляют главным образом растительные, высыхающие и полувысыхающие масла. Наличие химических реакций между пигментами и связующими веществами, а также при употреблении пигментов, недостаточно освобожденных от растворимых солей [Na2S, Pb(СН3СOO)2, CaCl2 и др.] и избыточной влаги, приводит к ослаблению прочности красочных слоев и растрескиванию.
Notes: Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к двойным связям. Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются.

## Slide 39: Связующие вещества для красочного слоя
Различные виды масел:
Льняное масло
Подсолнечное масло
Кедровое масло
Масло грецких орехов
Маковое масло
В состав растительных масел входят следующие непредельные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая. Существует такое понятие как Йодное число.
Notes: Наличие двойных связей повышает преломляющую способность масел: линолевая и линоленовая кислоты имеют больший показатель преломления, чем олеиновая.
Йодное число позволяет определять наличие и степень непредельности масел. Растительные масла с высоким йодным числом содержат болыше непредельных кислот с двойными связями, следовательно, имеют повышенную способность к окислению, в том числе и кислородом воздуха.

## Slide 40: Йодное число
Чем больше двойных связей имеет кислота, тем большее количество йода она присоединяет.
Масла имеют следующие йодные числа:
Льняное масло 170 – 205
Ореховое (из кедра) 140 – 155
Маковое 135 – 145
Подсолнечное 120 – 135
Notes: По количеству йода, поглощенного маслом, судят о качестве масла. Число, обозначающее количество граммов йода, поглощенного 100 г масла, называется йодным числом. Йодное число характеризует состав жирных кислот и качество масел, употребляемых в живописи.
Масла с числом ниже 120 очень медленно высыхают. В производстве художественных красок употребляют льняные масла с йодным числом не ниже 170.

## Slide 41: Льняное масло
Добывают из семян холодным и горячим прессованием и экстракцией. Наиболее ценно масло, полученное холодным прессованием, так как оно имеет незначительную окраску и содержит небольшое количество посторонних веществ.
быстро высыхает
образовывает прочную и эластичную пленку
Notes: Является особенно ценным материалом в производстве художественных красок и лаков. Льняное масло быстро высыхает и образовывает прочную и эластичную пленку.
Свойства льняного масла зависят преимущественно от его химического состава, который подвержен значительным колебаниям в связи с условиями накопления непредельных кислот.

## Slide 42: Подсолнечное масло
Подсолнечное масло относится к полувысыхающим маслам. Получается прессованием семян подсолнечника. При холодном прессовании выжимается до 20%, масла.
Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению.
медленно высыхает
не темнеет
Notes: Подсолнечное масло для живописи надо предварительно обработать естественным или искусственным способом. Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению. Из-за отсутствия в подсолнечном масле линоленовой кислоты оно медленно высыхает, но очень слабо изменяет цвет, т. е. почти не темнеет. Подсолнечное масло можно применять в смеси с льняным в соотношении 1:1, по примеру смешения свинцовых белил с цинковыми. Связующее из такой смеси будет иметь нормальный срок высыхания и значительно меньше темнеть.

## Slide 43: Кедровое масло
Кедровое масло добывается из орехов кедрового дерева, растущего в огромных количествах в Сибири. Орехи содержат до 50% масла.
содержит около 92% жирных кислот
медленно высыхает
выделяет кристаллический осадок
Notes: В кедровом масле содержится около 92% жирных кислот: из них жидких кислот около 87% (главным образом линолевой) с небольшим количеством олеиновой и линоленовой.
По сравнению с льняным кедровое масло высыхает медленнее.
При длительном стоянии масло выделяет кристаллический осадок, состоящий из твердых кислот, преимущественно пальмитиновой.

## Slide 44: Масло грецких орехов
Добывается из грецких орехов. Ореховое масло обладает целым рядом ценных качеств по сравнению с другими маслами, применяемыми в живописи.
красочный слой не растрескивается
устойчив к внешним воздействия
не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок
Notes: Красочный слой, содержащий связующее ореховое масло, не растрескивается, более устойчив к внешним воздействия и, главное, не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок. Ореховое масло широко использовалось в приготовлении красок и лаков мастерами живописи прошлого.

## Slide 45: Маковое масло
Добывается из семян мака. Семена мака содержат от 40 до 50% масла.
почти бесцветно
незначительно изменяет свой цвет
медленное высыхает
сильно изменяет свой первоначальный объем
Notes: Масло, полученное холодным прессованием, почти бесцветно, продолжительность высыхания 6—8 суток.
В масле отсутствует линоленовая кислота, поэтому художественные краски, приготовленные на маковом масле, очень незначительно изменяют свой цвет.
Отсутствие линоленовой кислоты определяет также и более медленное высыхание макового масла, кроме того, в процессе высыхания оно сильно изменяет свой первоначальный объем, сжимается, образуя трещины.

## Slide 46: Олеиновая
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН
Имеет одну связь и легко окисляется кислородом воздуха.
Миндальное и оливковое масла почти полностью состоят из олеиновой кислоты. Один объем олеиновой кислоты присоединяет до 15 объёмов кислорода.

## Slide 47: Линолевая
CH3(CH2)3-(CH2CH=CH)2(CH2)7COOH
Имеет две двойных связи, поэтому легче олеиновой окисляется кислородом воздуха.

## Slide 48: Линоленовая
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOH
Имеет три двойных связи. Льняное масло содержит большой процент линоленовой кислоты, поэтому оно наиболее легко окисляется, быстро густеет и высыхает на воздухе.
Notes: Подсолнечное и маковое масла не содержат линоленовой кислоты, поэтому они медленно высыхают и не темнеют при высыхании (что является большим недостатком льняного масла).

## Slide 49: Художественные масляные краски
Густые пасты, приготовленные путем растирания пигмента со связующим веществом, в котором главной составной частью является масло, называются масляными красками.
Состав:
масла
мягкие смолы
пчелиный воск
пигменты
Notes: Сохранность и прочность произведений изобразительного искусства, исполненных масляными красками, в значительной степени зависит от качества связующих веществ.

## Slide 50: Художественные масляные краски
Масляные краски имеют различную кроющую способность.
Краски различаются по своей интенсивности.
При смешивании красок нельзя допускать, чтобы они вступали в химическое взаимодействие.
Notes: Они даже в тонком слое легко перекрывают нижележащие слои высохшей краски, к ним относятся: белила, черные, кобальты, кадмии, окись хрома, английская красная. Другие краски, например, волконскоит, марсы желтый и оранжевый, а также все краски из органических пигментов в тонком слое прозрачны. Такие краски называют лессировочными.
Есть очень "едкие" - это краплак, голубая и зеленая ФЦ, которые даже в незначительном количестве могут сильно изменить цвет любой другой краски, а волконскоит, например, и в большом количестве лишь загрязнит цвет смеси.
Краски из минеральных пигментов не следует смешивать с органическими. Замечено также, что большинство красок образует непрочные смеси с ультрамарином. Вообще не рекомендуется составлять сложные смеси, в состав которых входит больше трех красок.

## Slide 51: Художественные масляные краски
Художественные краски должны иметь определенный и постоянный химический состав и технические свойства, быть максимально чистыми, освобожденными от вредных примесей и не содержать наполнителей.
Особенно вредное действие оказывает на краски присутствие растворимых солей, свободной серы, окислителей, кислот и щелочей.
Notes: Особенно вредное действие оказывает на краски присутствие растворимых солей, свободной серы, окислителей, кислот и щелочей.
Присутствие борной кислоты в изумрудной зеленой, безусловно, влияет на стойкость краски, особенно с клеевым связующим веществом (камеями).
Окись хрома, не освобожденная от серы, вызывает при смешениях почернение свинцово - и железосодержащих красок.
Совершенно недопустимо вносить в художественные краски (за исключением красного кадмия) различные наполнители (например, бланфикс, каолин и др.), понижающие интенсивность цвета и без того неярких красок минерального происхождения.

## Slide 52: Художественные масляные краски
Качество свинцовых белил PbCO3 зависит от количественного соотношения водной окиси Fe2O3*H2O и углекислого свинца [Pb(CH3COO)2*3H2O] , а прочность при смешениях — от содержания уксуснокислого свинца.
Желтые кадмии (особенно светло-желтые), полученные способом осаждения из растворов солей, имеют неустойчивую структуру, часто содержат свободную серу S и водорастворимые сернистые соединения, поэтому в смеси со свинцовыми и железосодержащими красками сильно темнеют.
Присутствие борной кислоты Н3ВО3 в изумрудной зеленой, безусловно, влияет на стойкость краски, особенно с клеевым связующим веществом (камеями).
Окислы кадмия CdO , серебра Ag2O и железа FeO в цинковых белилах ZnO усиливают их каталитические свойства и разрушительно действуют на цвет пигментов органического происхождения (краплак), а также берлинской лазури и ауреолина.
Краплак, содержащий пурпурин, не обладает светостойкостью и, кроме того, при разжижении масляной краски скипидаром дает синеватые подтеки.

## Slide 53: Мягкие смолы
Из смол рекомендуется применять мягкие, типа мастикса или даммары, с небольшим кислотным числом, в количестве не более 15%, так как дальнейшее увеличение придает красочному слою хрупкость.
Notes: Старые мастера 15-17 веков использовали для приготовления красок не чистые масла, а их соединения со смолами (копал, янтарь, мастикс). Это замедляло старение связующего и обеспечивало более равномерное и быстрое высыхание красочного слоя.

## Slide 54: Пчелиный воск
вещество химически нейтральное
мало активен
почти не изменяет своего состава
не становится ломким и хрупким
придает краскам пастозность
придает красочному слою эластичность
Notes: В связующее рекомендуется вводить не более 5% воска,— в таком количестве он не ослабляет связующую силу масляных красок.
Воск целесообразнее применять в виде раствора в скипидаре, так как при введении воска в масло посредством нагревания, он при охлаждении вновь выделяется.

## Slide 55: Масла
Связующим для красок служат специально приготовленные высыхающие растительные масла. Высыхание масла - сложный процесс, связанный с окислением, который длится очень долго.
Масло начинает высыхать с поверхности, на которой образуется тонкая пленка, препятствующая свободному доступу кислорода и высыханию нижележащих слоев. Художники стремились добиться более равномерного высыхания, а также бесцветности пленок, избавиться от вредных веществ содержащихся в маслах.
Notes: На свету масло высыхает значительно быстрее, в темноте оно не только медленно сохнет, но и желтеет. Сырость также замедляет этот процесс. На скорость высыхания масла влияют и пигменты; некоторые из них, например, свинцовые белила и кобальты, ускоряют этот процесс, а краплак, сажа газовая - замедляют.
Художники нашли наиболее простой способ получения уплотненного масла: его выставляют на солнце в не закупоренной бутыли белого стекла (чтобы пыль не загрязняла масло, горлышко можно заткнуть ватой), под действием солнечных лучей и кислорода белковые и другие посторонние вещества осаждаются, влага испаряется, а масло становится гуще и прозрачнее.

## Slide 56: Пигменты
Пигментами называются вещества, обладающие цветом и способные в соединении со связующим веществом скрашивать те или иные материалы.
От свойств пигментов в зависят приемы работы, качество, техники живописи и долговечность картины.
Notes: В древнейшие времена художники применяли исключительно красящие вещества, встречающиеся в природе в виде различных минералов: малахит, азурит, аурипигмент, лазурит (ляпис-лазурь) и всевозможные цветные земли. Кроме того, они использовали красящие вещества органического происхождения, которые добывались из различных растений и простейших животных организмов - моллюсков, червячков.
Большую часть палитры современных красок составляют искусственные неорганические пигменты. Они отличаются постоянным химическим составом и структурой, яркостью и чистотой цвета, который, как и в естественных пигментах, обусловлен соединениями различных металлов. Поэтому их еще называют искусственными минеральными пигментами.
Органические пигменты уступают по прочности минеральным. Поэтому в масляной живописи они используются очень редко, применяются только искусственные органические пигменты, которые обладают достаточной прочностью и не могут быть заменены неорганическими из-за яркости, оригинальности оттенков, а также высоких лессирующих свойств (прозрачности).

## Slide 58: Разбавители для масляных красок
Разбавителями масляных красок являются органические растворители, способные к сравнительно быстрому испарению.
Упрочняют живописный слой.
Осветляют некоторые краски.
Улучшает оптические свойства лессирующих и полулессирующих красок.
Разбавитель №1
Разбавитель №2
Разбавитель №4
Notes: Способствуют проникновению уплотненных масел между красочными слоями и в поверхностный слой грунта, упрочняя живописный слой.
Осветляют некоторые краски, но после испарений краски опять приобретают свойственный им цвет. Кроме этого, установлено, что незначительные добавки пинена (разбавителя № 4) к некоторым краскам улучшает оптические свойства лессирующих и полулессирующих красок.

## Slide 59: Разбавитель №1
Смесь живичного скипидара С10Н18О и уайт-спирита в соотношении 1:1.
Notes: Он применяется лишь для разбавления эскизных масляных красок, рельефных паст в различных вспомогательных целях.

## Slide 60: Разбавитель №2
Представляет собой уайт-спирит.
Notes: Он применяется как разбавитель красок для мытья кистей и палитр. Для разведения лаков разбавитель № 2 не применяется, так как у него низкая растворяющая способность и большая проницаемость, чем у пинена.

## Slide 61: Разбавитель №4
Вещество с высокой растворяющей способностью и малым испарением представляет собой продукт ректификации скипидара живичного, при которой отделяются осмолившиеся части скипидара.
Notes: Пинен окисляется значительно меньше, чем скипидар, которым не рекомендуется пользоваться в живописи из за склонности к пожелтению и осмолению. При смешивании с красками уменьшает их консистенцию. Пинен используют как разбавитель красок и лаков в процессе живописи. При разбавлении красок пиненом понижается их блеск, со временем желтеет умеренно.

## Slide 62: Закрепление живописного слоя
Лак фисташковый
Лак акрил-фисташковый
Лак ретушный
Notes: Лаки покрывные служат для покрытия, масляной и темперной живописи

## Slide 63: Лак фисташковый
почти полная бесцветность лаковой пленки
большая эластичность
маленькая скорость высыхания
Notes: Лак фисташковый представляет собой раствор фисташковой смолы (23%) в пинене с незначительной добавкой уайт-спирита (разбавители № 2) и бутилового спирта.

## Slide 64: Лак акрил-фисташковый
пленка почти бесцветна
обладает большой эластичностью
по прочности превосходит пленки мастичного и даммарного лаков
медленное высыхание
Notes: Лак акрил-фисташковый представляет собой синтетическую полибутилметакриловую смолу с добавлением незначительного количества фисташковой смолы. Смолы растворены в пинене, в который добавлено около двух процентов бутилового спирта.

## Slide 65: Лак ретушный
Лак ретушный применяется для предотвращения пожухания при многослойной масляной живописи, а также для усиления сцепления красочных слоев. Лак может наноситься кистью или тампоном.
Лак состоит из 1 части мастичного лака и 1 части акрил-фисташкового лака, растворенных в 8 – 10 частях авиабензина.

## Slide 66: Реставрация
дефекты масляной живописи
средства для борьбы с биоразрушителями

## Slide 67: Дефекты масляной живописи
пожухание
почернение или пожелтение
кракелюр
отслоение
меление красок
оседание
помутнение живописи
деформация
вмятины
Notes: Колористические возможности живописного произведения и сохранность картины зависят не только от качества материалов, применяемых в живописи, но и от того, насколько правильна технология живописи.

## Slide 68: Пожухание
Ненормальные изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск, становится глухой, черноватой. Причина пожухания - потеря пигментами связующего.
Пожуханию способствует:
чрезмерное впитывание грунтом масляного связующего;
пересохший грунт или имеющий макро- и микротрещины;
нанесение красок на еще не просохший красочный нижележащий слой;
избыток в связующем воска или разбавителя;
очень малое количество масла в красках;
очень медленное высыхание живописи;
отсутствие связи между маслом и пигментом.
Notes: Для предупреждения пожухания рекомендуется наносить краски на вполне просохший красочный слой. Сухой красочный слой следует предварительно обрабатывать лаком "Ретушь", в краски необходимо добавлять лаки или уплотненное масло № 1 или № 2; не злоупотреблять разбавителями. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2, а затем ретушным лаком.

## Slide 69: Почернение или пожелтение
Ухудшение цветовых свойств красок происходит под воздействием физико-химических изменений в красочном слое. Почернение или пожелтение наступает:
в связи с пастозными прописками по недостаточно просохшему красочному слою;
при применении осмелившегося пинена C10Н16;
при избытке масла в краске;
при чрезмерном применении масляного копалового лака;
при недопустимом смешении красок, например: белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным, золотисто-желтым "ЖХ" и др.;
под воздействием сернистых газов (SO2) и сероводорода H2S ;
от сырости, недостатка света при высыхании красок.
Notes: Для частичного устранения почернения может быть рекомендована протирка живописи уплотненными маслами № 1 или № 2, а затем лаком "Ретушь".

## Slide 70: Кракелюр
Трещины, образующиеся на живописном слое. Кракелюр подразделяют на жесткий с острыми краями и мягкий, или плывущий, который может быть поверхностным или же глубоким.
Образование кракелюра вызывают:
не выдержанные необходимое время грунты;
прописка по полусырому красочному слою;
переклеенные грунты и грунты, содержащие недостаточное количество клея;
трещины в грунте;
чрезмерно разбавленная краска подмалевка;
преждевременное покрытие лаком картины;
колебания влажности и температуры воздуха;
механические повреждения холста.
Notes: Для ликвидации такого серьезного дефекта, каким является кракелюр, требуется работа реставратора.

## Slide 71: Отслоение
Отслоение живописного слоя вызывается нанесением красок на поверхность сухой, часто старой живописи. В таком случае полностью отсутствует адгезия и по высыхании краска отслаивается.
Notes: Для сцепляемости краски с сухим живописным слоем его предварительно прошкуривают - делают достаточно шероховатым - и затем тщательно обрабатывают лаком "Ретушь".

## Slide 72: Меление красок
Этот дефект вызывается потерей пигментом краски связующего - масла.
Меление красок происходит:
при тянущем грунте;
когда масло диффундирует в рыхлый или трещиноватый грунт;
когда нижележащие слои красок обладают большей маслоемкостью, чем наносимые;

## Slide 73: Оседание
Сжатие красочного слоя. Оно происходит при быстром уменьшении объема красок, что вызывает сморщивание красочного слоя.
Причины оседания:
краски были сильно разбавлены маслом и нанесены пастообразно;
для живописи применялось некачественное масло (например, горячего прессования);
разбавленные краски нанесены на недостаточно просохший живописный нижележащий слой;
колебания температуры и влажности воздуха.

## Slide 74: Помутнение живописи
Помутнение живописи происходит:
при потере красками связующего;
при поглощении даммарным лаком влаги, если этим лаком была покрыта картина;
при применении окислившегося пинена C10H16;
при применении прогорклого масла.
Notes: Для устранения помутнения живопись протирают лаком "Ретушь" или уплотненными маслами № 1 или № 2. При помутнении покрывного лака (даммарного) лаковое покрытие обрабатывают над парами спирта.

## Slide 75: Деформация
Этот дефект состоит в образовании на картине волнообразной поверхности.
Складки образуются:
при слабой натяжке холста;
при неправильно сделанном подрамнике;
при неправильном или редком расположении гвоздей при натяжке холста;
при резких изменениях температуры и влажности воздуха.
Notes: Обычно складки представляют собой широкие волнистые неровности холста, иногда покоробленность холста характеризуется складками, расходящимися в стороны от углов подрамника.
Для устранения покоробленное холста картину помещают в нормальные влажностно-температурные условия (нормальная влажность 60-65%, температура + 20 градусов). Если деформация не устраняется, то холст осторожно подтягивают клинками подрамника, но без перетяжки. Покоробленность - серьезное повреждение холста и часто требует вмешательства реставратора.

## Slide 76: Вмятины
Образуются при механических повреждениях картины (ударах, нажатиях на холст и т. п.). Вмятины могут быть и на грунтованных холстах. Обычно на местах вмятин образуется кракелюр или даже отслаивание красочного слоя, дефект усиливается при смачивании холста водой при попытках удаления вмятин.

## Slide 77: Средства для борьбы с биоразрушителями
Среди биоразрушителей произведений масляной живописи основное место занимают разнообразные виды сапрофитных мицелиальных грибов (микромицетов).
физические средства
фумигация
антисептики
Notes: Среди биоразрушителей произведений масляной живописи основное место занимают разнообразные виды сапрофитных мицелиальных гри­бов (микромицетов), поражающих все компоненты живописи; раз­личные насекомые поражают видоспецифические материалы: жуки-точильщики — рамы и подрамники, кожееды и моли локализуются на белоксодержащих материалах и некоторых тканях. При значительной влажности на всех компонентах живописи, в первую очередь содержа­щих животные клеи, могут развиваться бактерии.

## Slide 78: Физические средства
В целях борьбы с бактериями, вызывающими деструкцию материалов живописи, применяют физические средства — УФ- или радиоактивное облучение, но чаще используют различные антисептики.

## Slide 79: Фумигация
Защита от действия грибов может быть достигнута фумигацией — обработкой в газовой среде метилбромидом CH3Br, этиленоксидом C2H4О или введением неорганических или органических фунгицидов. Из многочисленных веществ антигрибного действия для реставрации применяют лишь те, которые не взаимодействуют с материалами всех компонентов живописи.

## Slide 80: Антисептики
В настоящее время наиболее широко применяемыми антисептиками являются четвертичные аммониевые и пиридиниевые соли.
катамин АБ (алкилбензилдиметиламмонийхлорид, где алкил С10—С18)
катамин А (алкилбензилдиэтиламмонийхлорид)
квартолит (хлорид додециламидди-метилбензиламиноуксусной кислоты)
катапин (алкилбензилпиридиний-хлорид)
соединения из группы бензимидазола
Notes: Эффективным антисептиком является пентахлорфенолят натрия, но из-за его высокой токсичности и возможности отщепления хлора, который способен взаимодействовать с рядом пигментов, реставраторам пришлось отказаться от его использования.
Спиртовыми или водно-спиртовыми растворами катамина АБ (0,5—1,5%) обрабатыва­ют тампонами пораженные участки холста; места развития плесени об­рабатывают 2—3 раза. Для защиты реставрационного клея и грунта в них вводят 0,2—0,5% катамина АБ. С этой же целью применяют нипа-гин (метиловый эфир л-оксибензойной кислоты), л-хлор-т-крезол и его натриевую соль, ацетат фенилртути. Для антисептирования красочного слоя можно применять эмульсию катамина АБ в пинене.

## Slide 81: Средства для борьбы с биоразрушителями
Для борьбы с жуками-точильщиками проводят фумигацию в камерах (метилбромидом или этиленоксидом) или пропитку зараженной древесины растворами сильных инсектицидов с длительным остаточным действием. С этой целью могут быть использованы 10%-й раствор ДДТ (4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан) в ацетоне, препараты типа Древотокс, Антишишелин. ДДТ нерастворим в воде, но хорошо растворяется в органических растворителях: спиртах (этиловый, изопропиловый), ацетоне, ксилоле, скипидаре, пинене и др. Со всеми антисептиками работают с соблюдением правил техники безопасности.
Notes: Меньшую опасность для масляной живописи представляют насекомые, из которых наиболее широко распространены жуки-точильщики.
Их личинки легко прогрызают изнутри грунт, красочные слои и лаковые покрытия, однако молодые личинки жуков-точильщи­ков не могут преодолеть масляное, восковое и лаковое покрытие. По­этому открытое дерево (подрамники, рамы) нуждается в дополнительной защите покровными лаками, масляной краской, воском со скипида­ром, раствором фенолоформальдегидной смолы. Одноразовое покрытие олифой не защищает древесину от личинок жуков-точильщиков.

## Slide 82: Средства для борьбы с биоразрушителями
Хороших результатов можно добиться, обрабатывая древесину спиртовым раствором пиретроидов.
Локальную инсектицидную обработку можно проводить парами пара-дихлорбензола (ПДБ) в небольших переносных герметичных камерах. На основе ПДБ промышленностью выпускается препарат Антимоль.

## Slide 83: Заключение
В данной работе была рассмотрена тема масляной живописи с точки зрения химии, взаимосвязь химических веществ в живописи маслом. Данный реферат дает сведения по масляным краскам, их основные характеристики, особенности работы на различных поверхностях, правила смешивания красок.
Notes: Масляная живопись прочно удерживает лидирующие позиции в классических жанрах изобразительного искусства. Масло - излюбленный живописный материал художников. Однако, он достаточно сложен и требует не только отработанных навыков работы, но и специальной подготовки к этой работе. В силу своих химических свойств, маслу жизненно необходима грунтовка основной поверхности, будь то холст, или картон, или оргалит.
Начиная с середины XV века мастера всех европейских школ живописи, бессмертные полотна которых свидетельствуют о необыкновенной выразительности и безграничных возможностях натуральных красок, пользовались этим природным материалом.

## Slide 84: Глоссарий
Адгезия - сцепление свежей краски с нижележащим слоем.
Пиретроиды - синтетические аналоги действущего начала цветка далматской ромашки — пиретринов.
Шеллак (голл. schellak)-тонкие непрозрачные чешуйки от лимонного до темно-коричневого цвета; t°размягч. 77-85°С;  = 1,14 - 1,22г/см3; кислотное число 55-75; частично растворяются в алифатических спиртах (нерастворимый остаток-воск). Состоит преимущественно из алифатических и ароматических гидроксикислот, а также их лактонов и лактидов. Свето- и износостоек, обладает хорошими клеящими и электроизоляционными свойствами. Получают очисткой смолы штоклак (стиклак), которую вырабатывает насекомое лаковый червец, паразитирующий на растениях семейства мимозовых (акация, альбиция); добывают в Индокитае и Индостане. Пленкообразующее спиртовых лаков и политур для отделки деревянных изделий.

## Slide 85: Глоссарий
Антисептические средства (антисептики) (от греч. anti- - приставка, означающая противодействие, и septikos - вызывающий гниение). Химические соединения, используемые для предохранения от разрушения микроорганизмами древесины, пластмасс, текстиля, кож, пищевых продуктов и др. Этими средствами пропитывают или покрывают защищаемый материал либо вводят их в его состав как биоцидные добавки.
Пластификаторы(от греч. plastos-пластичный и лат. facio-делаю). Вещества, вводимые в полимерные материалы для придания (или повышения) эластичности и(или) пластичности при переработке и эксплуатации. Они облегчают диспергирование в полимерах сыпучих ингредиентов, снижают факторы текучести (переработки), хрупкости (морозостойкости) и стеклования полимерных материалов, обычно снижают теплостойкость; некоторые пластификаторы могут повышать огне-, свето- и термостойкость полимеров.
Уайт-спирит – фракция бензина прямой перегонки (алканы, С5 - С11)

## Slide 86: Список используемой литературы
Каменева Е., Какого цвета радуга? – Москва, «Детская литература», 1971
Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрации. – СПБ, Центр «ТЕХИНФОРМ», 2002
«Большая энциклопедия Кирилл и Мефодий», 2001
http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2043.html
http://worldleonard.h1.ru/doc/ogl/art_0001m.html
http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/55.htm

## Slide 87: Страничка автора
Дынникова Наталья , ученица 11 класса А