## Slide 1: ОБУВНЫЕ КОЖИ
Краткие сведения о производстве кожи

## Slide 2
Notes: шкуры крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей. Кроме того, в небольшом количестве используются шкуры оленей, верблюдов, морских животных (моржей и китов), диких животных (лося, кабана), пресмыкающихся (крокодила, змей, варанов, ящериц).

## Slide 3
Гистологическое строение шкуры животного
Химический состав шкуры
Консервирование шкур
Подготовительные процессы производства кожи
Дубление
Последубильные процессы
Строение кожи
Химический состав кожи
Свойства кожи
Об авторе
С
О
Д
Е
Р
Ж
А
Н
И
Е

## Slide 4
I- эпидермис
IV-базальная мембрана (лицо кожи)
V-сосочковый слой
VI-сетчатый слой
III-подкожная жировая ткань
II-дерма

## Slide 5
Эпидермис
7 - волос
8 - переплетение эластиновых, ретикулиновых и колагенных волокон
IV - базальная мембрана (лицо кожи)
— поверхностный слой, расположенный непосредственно под волосяным покровом
занимает от 1 до 2% всей толщины шкуры (5% у свиней)
Notes: Толщина эпидермиса чаще всего составляет от 1,5 до 2% толщины шкуры; шкуры с густым, хорошо развитым волосяным покровом имеют более тонкий эпидермис, чем шкуры, в кото­рых этот покров слабо развит По толщине эпидермис неоднороден и состоит из двух слоев — слизистого (мальпигиевого) и рогового. Мальпигиев слой, являясь внутренним слоем эпидермиса, образован несколькими слоями клеток. Клетки ниж­него слоя, прилегающего к дерме, размножаются деле­нием; их питание осуществ­ляется с помощью лимфы, попадающей из дермы. Выше­лежащие слои состоят из тех же клеток, но измененных и утерявших способность к размножению. . Наружный — ро­говой слой — это отмершие, ороговевшие клетки, вытолкнутые к верху из нижележащего мальпигиевого слоя. Клетки эпидермиса содержат в большом количестве белковое веще­ство кератин. Особенно глубоко эпидермис вдается в дерму вблизи волося­ных сумок.После удаления в процессе вы­делки кожи эпидермиса и волосяного покрова эти неровности вместе с выходными отверстиями от волос образуют на по-
верхности дермы своеобразный рисунок. В готовой коже этот естественный рисунок лицевой поверхности называется мереей.

## Slide 6
Дерма
4-потовая железа
VI-сетчатый слой
6-луковица волоса
5-сальная железа
V-сосочковый слой
1-пучек коллагеновых волокон
1
— основной слой шкуры, из которого получают кожу, имеет волокнистое строение
Notes: Дерма (собственно кожа), являющаяся основным слоем шкуры, в верхней части заметно отграничивается от эпидермиса; в нижней части между дермой и подкожной клетчаткой резкой границы не имеется. Дерма образуется переплетающимися в разных направлениях пучками волокон соединительной ткани. Основную массу дермы составляют коллагеновые волокна в виде пучков неопределенно большой длины при сравнительно незначительной толщине. Промежутки между пучками волокон заполнены межволоконным веществом.

## Slide 7: Сосочковый слой
Сосочковый слой располагается от эпидермиса на глубину залегания волосяных сумок. В нем находятся, кроме волосяных сумок, сальные и потовые железы, кровеносные сосуды, мускулы, поднимающие волос, нервные окончания
Notes: Наличие названных биологических элементов придает значительную рыхлость этому слою . Толщина сосочкового слоя шкуры равномерна по площа­ди и мало меняется с возрастом животного. Это обусловливает однородную толщину лицевого слоя кожи, выработанной из определенного вида сырья.
Коллагеновые волокна в нем сравнительно тонки, а волокнистые пучки развиты слабо. По мере приближения к сетчатому слою толщина волокон и пуч­ков увеличивается.
Рыхлость структуры в сочетании со слабым развитием 'волокнистых пучков обусловливает невысокую прочность сосочкового слоя. В готовой коже она обычно в 2—3 раза ниже, чем прочность сетчатого слоя

## Slide 8: Сетчатый слой
Сетчатый слой дермы является для кожевенного производства основной частью шкуры. Структура его во многом определяет свойства кожи — ее прочность, тягучесть, устойчивость к истиранию.
Сетчатый слой характеризуется плотным переплетением хорошо развитых пучков коллагеновых волокон
Notes: . Кроме того, у шкур некоторых животных (например, крупного рогатого скота) пучки сетчатого слоя располагаются более вертикаль­но, нежели пучки сосочкового слоя. В сетчатом слое отсут­ствуют сальные и потовые железы, волосяные сумки. Здесь проходят лишь отдельные кровеносные сосуды.
Толщина сетчатого слоя неодинакова у различных видов кожевенного сырья, она меняется также в зависимости от возраста животного. У шкур молодняка крупного рогатого скота толщина сетчатого слоя составляет 60—65%, у взрос­лых животных — 75—80% толщины дермы. В шкурах овец сетчатый слой занимает лишь 30—50%.

## Slide 9
1 -стержень
2 -корень
3 -наружная оболочка волосяной сумки
4 -внутренняя оболочка волосяной сумки
5 -сосочек
6 -луковица
Схема строения системы волоса
Notes: Волосяной покров животных состоит из различных по длине, толщине и структуре волос. В волосе различают волосяной стержень, выходящий наружу, и корень, расположенный в так называемой волосяной сумке. В образовании волосяной сумки участвуют тонкие пучки коллагеновых волокон (наружная оболоч­ка) и эпителиальные клетки (внутренняя оболоч­ка).
Волосяная сумка расположена под некоторым углом к поверхности дермы; степень углубления во­лосяной сумки в дерму различна в шкурах разных животных. На дне сумки дерма образует входя­щий в сумку выступ, называемый сосочком волоса; и нем располагаются лимфатические и кровеносные сосуды, питающие волос. Утолщенный конец корпя полоса — его луковица — имеет форму полураскры­тых клещей, которые охватывают сосочек волоса. Волос удерживается в волосяной сумке благодаря сцеплению между луковицей и сосочком и силе тре­ния между корнем волоса и внутренней поверх­ностью волосяной сумки.

## Slide 10
3 - жировые отложения
Подкожно-жировой слой
— нижний слой шкуры, состоящий из пучков коллагеновых волокон, расположенных параллельно поверхности шкуры. Волокна уложены рыхло; пространство между ними заполнено жировыми включениями.

## Slide 11: Химический состав шкуры
Белки
Вода
Жиры
Углеводы
Минеральные соли

## Slide 12
Белки
95%
КОЛЛАГЕНЫ
КЕРАТИНЫ
ЭЛАСТИНЫ
РЕТИКУЛИНЫ
АЛЬБУМИНЫ
ГЛОБУЛИНЫ
МУЦИНЫ
МУКОИДЫ
Цепочечное (волокнистое) строение
Глобулярное (шаровидное) строение

## Slide 13: Коллаген
— основной белок шкуры, который остается и в готовой коже.
полипептидная цепь молекулы коллагена содержат примерно 1000 аминокислотных остатков.
Основные АК: глицин (33 %) пролин лизин
Notes: Коллаген, так же как и другие белки, состоит из аминокислот.
Коллаген имеет цепочечное строение и состоит из полипептидных цепей, образуемых аминокислотами.

## Slide 14
четыре уровня организации коллагеновых волокон:
молекулы тропоколлагена (1), протофибриллы (2), фибриллы (3) и волокна (4).
Notes: Структура коллагена очень сложная и ее условно подразделяют на четыре порядка.
Вторичной структурой коллагена являются спиральные полипептидные цепи. Три такие цепи, свернутые спирально, подобно жилам каната, составляют молекулу, часто на­зываемую эликсом. Эликс — это третичная структура кол­лагена.
Четвертичной структурой коллагена является фибрилла, представляющая собой совокупность упорядоченно уложен­ных молекул, соединенных между собой с полной повторя­емостью укладки каждые 700 А (7-Ю"8 м). Далее идут волокна и пучки волокон, переплетенные между собой без начала и конца.
Таково строение коллагена, обусловливающее высокие механические свойства шкур и кож
При сравнительно небольшой толщине пучки, волокна и фибриллы обладают неопределенно боль­шой длиной. Ткань дермы отличается сильно развитой внут­ренней поверхностью, имеет множество промежутков разно­образной формы и размеров. Эти пространственные проме­жутки заполнены межволоконным веществом. Пучки, переплетаясь между собой в различных направлениях, образуют сложную ткань дермы. В свою очередь, коллагеновые волокна построены из более тонких структурных элементов — фибрилл толщиной до 0,5 мкм.
Коллагеновые волокна, образованные белком коллагеном, имеют толщину от 1 до 3 мкм. Соединяясь, они образуют пучки волокон, толщина которых 30—100 мкм.

## Slide 15
Коллагеновая фибрилла
Электронная микрофотография
Notes: Структура коллагена очень сложная и ее условно подразделяют на четыре порядка.
Вторичной структурой коллагена являются спиральные полипептидные цепи. Три такие цепи, свернутые спирально, подобно жилам каната, составляют молекулу, часто на­зываемую эликсом. Элике — это третичная структура кол­лагена.
Четвертичной структурой коллагена является фибрилла, представляющая собой совокупность упорядоченно уложен­ных молекул, соединенных между собой с полной повторя­емостью укладки каждые 700 А (7-Ю"8 м). Далее идут волокна и пучки волокон, переплетенные между собой без начала и конца.
Таково строение коллагена, обусловливающее высокие механические свойства шкур и кож

## Slide 16
Коллаген
17,8% N
17,4% N
17,0% N
Notes: АМИНОКИСЛОТЫ РАЗНЫЕ,СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА ТОЖЕ РАЗНОЕ

## Slide 17
Свойства коллагена
малая растяжимость
большая прочность на разрыв
высокая способность к набуханию
легкая загниваемость во влажном состоянии
способность при определенных условиях перевариваться ферментами.
Notes: высокой способностью к набуханию - поглощению воды со значительным увеличением объёма

## Slide 18: Эластиновые волокна
Эластиновые волокна состоят из белка, известного под названием эластина. В отличие от коллагеновых эластиновые волокна не соединяются в пучки и характеризуются меньшей толщиной, большей прямизной и высокой эластичностью.
Notes: Наибольшее количество эластиновых волокон располагается в верхнем слое дермы, прилегающем к эпидермису. Они создают здесь сетчатые сплетения вокруг различных структурных элементов дермы — волосяных сумок, желез, кровеносных сосудов.

## Slide 19: Ретикулиновые волокна
Ретикулиновые волокна представляют собой короткие и очень тонкие волоконца, соединяющиеся в пучки. Они пронизывают всю толщу дермы, образуя на границе с эпидермисом густую плотную сетку.
Notes: Ретикулиновые волокна, состоящие из белка ретикулина, отличаются от коллагеновых и эластиновых волокон способностью восстанавливать и сорбировать серебро из его солей.
В структуре дермы по толщине наблюдаются большие различия, что послужило основанием для разделения дермы на два слоя. Верхний слой, прилегающий к эпидермису, называется сосочковым; нижний, примыкающий к подкожно-жировому слою — сетчатым.

## Slide 20: Вода
В парной шкуре содержится от 50 до 70% влаги, в зависимости от вида, возраста и топографического участка шкуры.
Часть влаги прочно связана с полярными группами белка.

## Slide 21
Жиры
1,5 - 40%
Notes: Содержание жира колеблется от 1,5 до 40% и более в зависимости от вида животного: в шкурах крупного рогатого скота жира мало, в овчине и свиных шкурах, а особенно в шкурах морских животных — наибольшее количество.

## Slide 22: Углеводы
Углеводы содержатся не только в глюкопротеидах эпидермиса и в межуточных белках — муцинах, но и в структуре коллагена.

## Slide 23: Основные аминокислоты
глицин
пролин
лизин

## Slide 24: Консервирование шкуры
Для предохранения парной шкуры от бактериального и ферментативного разложения. При консервировании шкуры в ней создаются условия, неблагоприятные для развития бактерий и воздействия их и ферментов на белковые вещества.
Notes: В шкуре, сразу же после ее съемки животного, возникают изменения, вызываемые бактериальными и ерментативными процессами. Эти изменения отражаются на фи-
зико-химических свойствах и микроструктуре шкуры и снижают каче­ство получаемой из нее кожи. Чтобы предохранить парную шкуру от бактериального и ферментативного разложения, ее необходимо консервировать не позже, чем через 1—2 часа после съемки. При консервировании шкуры в ней создаются условия, неблагоприятные для развития бактерий и воздействия их и ферментов на белковые вещества.
Из всех способов консервирования кожевенного сырья наиболее распространено мокросоление. Широкому применению его способствует:
-независимость от метеорологических условий
-возможность использования для консервирования как мелкого, так и крупного кожевенного сырья
-обеспечение наиболее высокого качества кожевенного сырья,
-упрощение проведения подготовительных процессов и операций кожевенного производства

## Slide 25
Способ консервирования | Виды сырья
Сушка | Пресносухое
Соление | Мокросоленое
Комбинация соления и сушки | Сухосоленое
Замораживание | Мороженое

## Slide 26
Замораживание

## Slide 27
Сушка

## Slide 28
Соление

## Slide 29
Подготовительные процессы производства кожи
производятся перед дублением для выделения из шкуры дермы и изменения ее микроструктуры и физико-химических свойств.
Шкуры, прошедшие подготовительные процессы и операции, в кожевенном производстве называют гольем.

## Slide 30
Подготовительные процессы
Отмока
Золение и обезволашивание
Мездрение
Сгонка шерсти
Чистка лица
Двоение
Чепракование
Обеззоливание и мягчение
Пикелевание

## Slide 31
Отмока
заключается в обработке кожевенного сырья чистой водой или с добавлением антисептиков
цель – приведение консервированных шкур в состояние, близкое к парному по обводненности и микроструктуре;
продолжительность отмоки составляет:
для мокросоленого – 4 — 48 час для пресносухого – 24 — 60 час

## Slide 32
Золение
Процесс обработки шкур водной суспензией извести (известковым молоком)
продолжительность золения колеблется от 48 до 120 часов, а дополнительного (после сгонки шерсти) обжорного золения —от 36 до 48 час.

## Slide 33
Золение
В процессе золения под действием щелочей шкуры претерпевают большие изменения:
белковые вещества слизистого слоя эпидермиса и волосяные луковицы распадаются
нарушается связь эпидермиса и волоса с дермой,
межволоконные белковые вещества растворяются,
коллагеновые волокна расщепляются на более тонкие структурные элементы.
Все эти изменения приводят к общему разрыхлению волокнистой структуры дермы.

## Slide 34
Мездрение
– отделение подкожной клетчатки (мездры) от дермы
Для отделения (срезания и сдирания) подкожной клетчатки со шкур и голья используют мездрильные машины разной конструкции

## Slide 35
Сгонка шерсти
Ее выполняют на машинах, которые отличаются от мездрильных только тем, что у них ножевые валы вращаются с меньшим числом оборотов, а ножи затуплены.

## Slide 36
Чистка лица
Цель ее — получение кожи с чистым, гладким и нежным лицом. Сущность этой операции в основном заключается в выдавливании из голья остатков волоса, эпидермиса и загрязнений

## Slide 37
Чепракование
– разделение голья шкур на четыре отдельные части.
Голье свиных шкур зачастую подвергают так называемому рыбкованию, т. е. разделению на три части.

## Slide 38
Обеззоливание и мягчение
Для удаления поглощенной извести обрабатывают раствором сернокислого аммония (NH4)2SO4, который, взаимодействуя с известью, образует легко вымываемый из голья сернокислый кальций CaSO4:
(NH4)2SO4 + Са(ОН)2 = CaSO4 + 2NH4Cl
Продолжительность мягчения зависит от вида обрабатываемого голья и его назначения: от 10 мин. до 5 час.

## Slide 39
Пикелевание
– кислотно-солевая обработка.
Цель — подготовить голье к хромовому дублению.
Для пикелевания голья применяется водный раствор поваренной соли и серной кислоты примерно в следующих соотношениях (вес. ч.):
поваренная соль — 5—8,
серная кислота (100%-ная) —0,5—1,3,
вода — 100.
Длительность пикелевания составляет от 1 до 14 час.

## Slide 40
Дубление
Определение
Исходные материалы
Виды дубления

## Slide 41
Дубление
– кислотно-солевая обработка подготовленных определённым образом шкур.
Сущность процесса дубления заключается в введении в подготовленное голье веществ, изменяющих свойства голья, превращающих его в кожу.

## Slide 42
Характерные особенности дублёных кож
1) уменьшение толщины, площади и объема кожи при ее сушке после намокания меньше выражено, чем у обводненного голья;
2) пористость высушенной выдубленной кожи превышает пористость высушенного голья;
3) набухание кожи в воде меньше, чем набухание голья;
4) склеиваемость элементов микроструктуры выдубленной кожи намного меньше, чем у голья;

## Slide 43
Характерные особенности дублёных кож
6) деформируемость кожи под действием сил, вызывающих растяжение, сжатие или изгиб, меньшая по сравнению с обводненным гольем;
7) прочность выдубленной кожи в обводненном состоянии большая, чем обводненного голья.
Из различных видов дубления основное значение в настоящее время имеют хромовое и хромо-растительное дубление.

## Slide 44
Дубящие вещества
неорганические соединения
органические соединения
основные соли хрома, алюминия, железа, циркония и других металлов
соединения ароматического ряда — танниды
органические соединения жирного ряда

## Slide 45
Виды дубления
Вид дубления | Дубящие вещества | Название кожи
хромовое дубление | основные соли трехвалентного хрома | хромовые кожи
растительное дубление | танниды | краснодубные кожи
хромово- растительное дубление | основные соли трехвалентного хрома, танниды | 
жировое, или замшевое, дубление | органические соединения жирного ряда | замша

## Slide 46
Танниды
по химическому строению неоднородны, однако все они являются многоядерными ароматическими соединениями фенольного характера.
откладываются в различных частях растений: в коре, древесине, корнях, листьях

## Slide 47
Хромовое дубление
Дубящими свойствами обладают лишь основные соли трехвалентного хрома:
Cr(OH)SO4
Cr2(OH)4SO4
Количественным показателем основности хромовых солей служит выраженное в процентах отношение количества гидроксильных групп, содержащихся в данном хромовом соединении, к общему количеству их, которое мог бы удержать находящийся в этом соединении хром.
соль | основность
Cr2(SO4)3 | 0
Cr(OH)SO4 | 33,3%
Cr2(OH)4SO4 | 66,7%;
Сr(ОН)3 | 100%.

## Slide 48
Исходные материалы
бихромат натрия Na2Cr2O7 • 2Н2О
бихромат калия: К2Сr2О7
хромонатриевые квасцы Na2Cr2(SO4)4 • 24Н2О
хромокалиевые квасцы K2Cr2(SO4)4 • 24Н2О
монохроматы натрия Na2CrO4 • 10H2O
монохромат калия К2СrО4

## Slide 49
Получение хромовых экстрактов
последовательно прибавление в определенных количествах серной кислоты и глюкозы, патоки или другого восстановителя:
растворение в горячей воде
К2Сr2О7 + 3H2SO4 + 3Н 
 2Cr(OH)SO4 + K2SO4 + 2Н2О

## Slide 50
Получение хромовых экстрактов
растворение в горячей воде
прибавление раствора кальцинированной соды Nа2СО3
K2Cr2(SO4)4 • 24Н2О + Na2CO3 =
= K2SO4 + Na2SO4 + 2Cr(OH)SO4 + CO2 + 23H2O

## Slide 51
Способы дубления
однованное дубление
двуванное дубление

## Slide 52
Хромовое дубление
диффузия хромовых соединений внутрь голья
связывание хромовых комплексов с коллагеном
Notes: Процесс складывается

## Slide 53
Факторы, влияющие на скорость диффузии
степень разрыхления голья в процессах золения, мягчения и пикелевания
основность хромового дубильного сока

## Slide 54
Факторы, влияющие на связывание с коллагеном
основность хромового сока
температура хромового сока
концентрация соединений хрома в дубильном соке
продолжительность обработки голья дубильным соком
степень разрыхления коллагена в подготовительных преддубильных процессах

## Slide 55
Однованное дубление
осуществляется в барабанах при непрерывном вращении
вливают хромовый экстракт с основностью 40—42%
через 3 часа после начала дубления добавляют раствор кальцинированной соды (для повышения основности дубильного сока)
через 3—4 часа дубления определяют продубленность кожи
общая продолжительность дубления от 6 до 12 час

## Slide 56
Двухванное дубление
образование дубящих соединений хрома происходит непосредственно внутри голья с одновременным отложением выделяющейся серы

## Slide 57
Двухванное дубление
В первой, хромирующей, ванне голье пропитывается дихромовой кислотой, образующейся в результате подкисления раствора бихромата соляной или серной кислотой:
К2Сr2О7 + 2HCl = Н2Сr2О7 + 2KCl

## Slide 58
Двухванное дубление
Во второй ванне дихромовая кислота внутри голья восстанавливается тиосульфатом в присутствии кислоты с образованием основной хромовой соли, фиксирующейся коллагеном:
3Na2S2O8 + H2Cr2O7 + 2H2SO4 =
= 2Cr(OH)SO4+3Na2SO4+3S+2H2O

## Slide 59
Хромо-растительное дубление
заключается в последовательной обработке голья растворами основных хромовых солей и растительных дубящих веществ — таннидов
для получения дубильных экстрактов используются в основном древесина и кора дуба, кора ивы, ели и лиственницы

## Slide 60
Продолжительность дубления
дубление | время
однофазное | до 72 час
двухфазное | до 24 час до 72 час
трёхфазное | 8—24 час 48—72 час 24 час
пролежка в штабелях в течение 24—36 час | 
Notes: Для жёстких кож!

## Slide 61
Дуб
Древесина дуба содержит в среднем 4,5—6% таннидов; кора — около 9%.
Жидкий экстракт содержит не менее 25% таннидов, твердый — не менее 48,5%.
Кожа, выдубленная дубовым экстрактом, приобретает желто-коричневый цвет.

## Slide 62
Ива
Содержание таннидов в ивовой коре составляет в среднем 9 %
В твердом ивовом экстракте содержится не менее 38% таннидов.
Выдубленная кожа имеет светлую окраску с розовато-желтым оттенком.

## Slide 63
Ель
В еловой коре среднее содержание таннидов составляет 9— 10%.
В твердом еловом экстракте содержится не менее 37,5% таннидов.
Еловый экстракт сообщает коже розово-желтый цвет

## Slide 64
Лиственница
Кора лиственницы содержит 7—10% таннидов.В твердом лиственном экстракте содержится не менее 34% таннидов.Экстракт коры лиственницы применяется для дубления жестких и мягких кож

## Slide 65
Промывка кож
Строжка
Нейтрализация
Сушка
Тяжка
Покрывное крашение
Лощение
Прессование
Маркировка, упаковка и хранение
Последубильные и отделочные процессы

## Slide 66
Промывка кож
производится для удаления избытка несвязанных таннидов
выполняется во вращающемся барабане
время промывки:
10—30 мин. для жестких кож 45—60 мин. для юфти

## Slide 67
Строжка
производится для выравнивания толщины путем частичного срезания дермы с бахтармяной стороны кож
производится на строгальных машинах

## Slide 68
Нейтрализация
производят для удаления свободной кислоты
кожи нейтрализуют во вращающемся барабане слабым раствором бикарбоната натрия
время нейтрализации – 45—60 мин
до и после нейтрализации кожи промывают теплой водой

## Slide 69
Сушка
производится для удаления из кожи избыточной влаги
сушку проводят 1) в свободном состоянии взавес на шестах или крюках; 2) в растянутом или расправленном состоянии с закреплением на металлических рамах специальными зажимами

## Slide 71
Тяжка
– обработка верхних хромовых и юфтевых кож на тянульных машинах

## Slide 72
Тяжка
Сущность этой операции заключается в механическом разделении структурных элементов кожи и их ориентации под воздействием растягивающих и изгибающих усилий. В результате тяжки кожа приобретает мягкость и гибкость; одновременно несколько увеличивается и ее площадь.

## Slide 73
Тяжка

## Slide 74
Покрывное крашение (аппретирование)
нанесение покрытия на лицевую поверхность кожи
производят для выравнивания различий в оттенках после барабанного крашения, придания блеска лицевой поверхности и увеличения ее устойчивости к действию влаги, пыли и грязи

## Slide 75
Покрывное крашение (аппретирование)
Сущность покрывного крашения заключается в нанесении тонкого слоя покрывной краски (аппретуры), состоящей в основном из пленкообразователя и растворителя.

## Slide 76
Покрытия
Белковые
Нитроцеллюлозные
Акриловые
Их различные сочетания

## Slide 77
Состав
казеин в качестве пленкообразующего вещества;
пигменты — неорганических и органических красящие вещества;
вода с добавкой щелочи (аммиака, буры) в качестве растворителя казеина;
пластификаторы, преимущественно глицерин и ализариновое масло, для сообщения гибкости и эластичности казеиновым пленкам;
консервирующие вещества (антисептики) для предупреждения загнивания краски (фенол).

## Slide 78
Свойства
Водные казеиновые покрытия образуют нежную, шелковистую, с высоким блеском пленку.
Правильно нанесенное казеиновое покрытие обеспечивает сохранение естественной мереи, мягкость лица и удовлетворительные гигиенические свойства кожи.

## Slide 79
Состав
нитроцеллюлоза в качестве пленкообразующего вещества;
пигменты — неорганических и органических красящих веществ;
летучие компоненты — смеси органических растворителей (этилацетат, амилацетат, бутилацетат, этиловый спирт и др.);
пластификаторы — высококипящие органические жидкости, сообщающие нитроцеллюлозпым пленкам необходимую гибкость (дибутилфталат, трикрезилфосфат, касторовое масло и др.)

## Slide 80
Свойства
Основным достоинством нитроцеллюлозных покрытий является высокая устойчивость к действию воды и трению в сухом и мокром состоянии.
Недостатки: кожи часто не имеют характерной нежности и шелковистости лицевой поверхности и отличаются низкой паро- и воздухопроницаемостью.

## Slide 81
Состав
Основной составной частью акриловых покрытий являются акриловые смолы, представляющие продукты полимеризации и со-полимеризации эфиров акриловой и метакриловой кислот.
СН2 = СН — СООR
R: –CH3; –C2H5
СН2 = С(CН3) — СООR
R: –CH3
эфиров акриловой кислоты
эфиров метакриловой кислоты

## Slide 82
Свойства
Обладают большой гибкостью и эластичностью, хорошим внешним видом, высокой прочностью связи с кожей и практической неизменяемостью при хранении.
Недостатки: пониженная морозоустойчивость, а также недостаточная устойчивость к действию нагрева, сочетающегося с давлением или трением.
Notes: Акриловые покрытия способствуют сохранению лицевой поверхностью кожи мягкости в большей степени, чем нитроцеллюлозные покрытия, но в меньшей степени, чем казеиновые.

## Slide 83
Лощение
проводят для сообщения необходимого блеска их лицевой поверхности
сущность лощения заключается в проглаживании кожи с лицевой стороны полированным лощильным валиком
операция выполняется на лощильной машине

## Slide 84
Прессование
Цель прессования заключается в уплотнении кожи, повышении водоустойчивости покрытий кожи, улучшении ее внешнего вида.
Процесс прессования выполняется на соответствующих прессах или роликовых мерейных машинах

## Slide 85
Маркировка, упаковка и хранение
Кожевенные материалы перед выпуском с кожевенных заводов измеряют по площади или взвешивают, определяют их сорт и толщину и маркируют

## Slide 86
Упаковка
Жесткие кожи складывают в пачки или свертывают в рулоны или трубки и упаковывают в мягкую тару (ткань, рогожу).
Верхние и подкладочные кожи складывают в пачки или свертывают в трубки и рулоны в зависимости от вида кож и их размера и упаковывают в тару — мягкую для юфти и жесткую (ящики) для хромовых кож.

## Slide 87
Условия хранения
на деревянных настилах или на полочных стеллажах, защищенных от пыли;
в вентилируемых складских помещениях;
при температуре не ниже 5° и не выше 25° и относительной влажности воздуха 55—70%;
при длительном хранении кожи необходимо периодически перекладывать.

## Slide 88
Строение кожи
Кожа представляет собой весьма сложную волокнистую систему, образуемую взаимным переплетением в разных плоскостях волокон, разнообразных по форме, размерам и расположению.
Слои кожи
Микротопография кожи

## Slide 89
Строение кожи
сосочковый слой
сетчатый слой

## Slide 90
Сосочковый слой
Notes: простирается приблизительно от уровня залегания луковиц волоса и потовых желез до наружной лицевой поверхности кожи. Пучки коллагеновых волокон сосочкового слоя имеют относительно меньшую толщину и густо переплетены. В нижней части сосочкового слоя они имеют вертикальное или наклонное направление; по мере приближения к лицевой поверхности кожи волокна все больше утончаются и принимают положение, более отлогое или параллельное лицевой поверхности кожи.
Сосочковый слой кожи пронизан отверстиями от волосяных сумок, сальных и потовых желез, а также кровеносных и лимфатических сосудов. Мелковолокнистая структура сосочкового слоя кожи, большое количество различных отверстий и пустот обусловливают его сравнительно невысокие механические свойства.

## Slide 91
Мерея разных видов кожи
конская
коровья
опойка
овчины
козлины
свиная
Notes: Сосочковый слой замыкается весьма тонкой сетчатой пленкой, образующей так называемое лицо кожи. Последнее не представляет собой совершенно гладкой поверхности, а обладает своеобразной неровностью, вызываемой наличием в лицевой пленке особых возвышений — сосочков и отверстий от имевшихся в сосочковом слое терморегулирующих включений. Сосочкообразный характер поверхности кожи и многочисленные отверстия в ней вызывают возникновение на коже специфического поверхностного рисунка — мереи. Характер этого рисунка определяется очертаниями и размерами сосочков поверхности кожи и густотой, размерами и расположением отверстий от волос. Индивидуальные особенности каждого вида животного отражаются не только на обшей структуре кожи, но и на характере мереи, вследствие чего коже каждого вида животных соответствует своя определенная мерея

## Slide 92
Сетчатый слой
а — ромбовидная петля; б —вязь нескольких петель
Notes: Он составляет основную часть толщины кожи и состоит из пучков коллагеновых волокон большей или меньшей толщины и длины. Эти пучки переплетаются между собой в различных направлениях и плоскостях, образуя замкнутые ромбовидные петли, соединяющиеся в густую сложную сетку

## Slide 93
Соотношение толщин слоёв кожи
1 – сетчатый слой
2 – сосочковый слой
Notes: Соотношения толщин сосочкового и сетчатого слоев неодинаковы в кожах животных различного вида и возраста, а также в отдельных участках одной и той же кожи. В то время как абсолютная толщина сосочкового слоя сравнительно мало подвержена изменениям, толщина сетчатого слоя колеблется в довольно широких пределах. Соответственно этому изменение общей толщины кожи происходит преимущественно за счет изменений толщины сетчатого слоя. В более тонких участках кожи сосочковый слой занимает относительно большую величину, чем в более толстых участках.

## Slide 94
Основные показатели структуры сетчатого слоя кожи
угол наклона к горизонтали
компактность укладки слоев кожи крупного рогатого
расщепленность
толщина (полнота)

## Slide 95
Угол наклона
вертикальное — под большим углом, близким к 90°
горизонтальное — под малым углом, близким к 0°
Notes: Под углом наклона пучков волокон подразумевают преобладающее направление расположения большинства волоконных пучков в сетчатом слое. различают три вида сплетений: вертикальное— под большим углом, близким к 90° (рис. 13, а), горизонтальное—под малым углом, близким к 0° (рис. 13, б), и наклонное — занимающее среднее место между вертикальным и горизонтальным, т. е. близкое к 45°.
вертикальное сплетение, обеспечивая высокую износоустойчивость подошвенной кожи, неприемлемо в коже для верха обуви, так как придает ей излишнюю жесткость; горизонтальное или слегка наклонное сплетение пучков волокон, наоборот, характеризует низкое качество подошвенной кожи и вполне удовлетворительное во многих случаях качество кожи для верха обуви.

## Slide 96
Компактность
– плотность взаимного прилегания пучков волокон.

## Slide 97
Расщеплённость
значительная
незначительная

## Slide 98
Расщеплённость
плотная укладка пучков волокон сообщает коже жесткость и стойкость;
равномерное разъединение волоконных пучков придает коже гибкость и упругость;
при рыхлой укладке пучков волокон кожа становится рыхлой и слабой.

## Slide 99
Толщина пучков
С толщиной волоконных пучков кожи связана ее общая толщина, а также плотность, гибкость и ряд других физико-механических свойств кожи.
толстые пучки с поперечником более 70 ;
средние—30—70 ;
тонкие с поперечником менее 30 .

## Slide 100
Микротопография кожи
а) первый класс
в) третий класс
б) второй класс
Notes: В пределах кожи крупного рогатого скота можно выделить три основных типа (класса) строения сетчатого слоя.

## Slide 101
Первый класс
Характеризуется
наиболее толстыми пучками коллагеновых волокон, плотно прилегающими друг к другу и густо переплетающимися в различных плоскостях и направлениях с образованием ромбовидных петель

## Slide 102
Второй класс
уменьшение угла наклона сплетения пучков волокон между собой;
уменьшается количество ромбовидных петель; эти петли постепенно сменяются перекрещивающимися наклонными пучками

## Slide 103
Третий класс
число ромбовидных петель становится еще меньше, сплетение приобретает явно горизонтальное направление; пучки волокон при этом заметно утончаются, и соединение их между собой ослабевает

## Slide 104
Распределение различных классов строения сетчатого слоя дермы
а) первый класс
в) третий класс
б) второй класс
Notes: В пределах кожи крупного рогатого скота можно выделить три основных типа (класса) строения сетчатого слоя.

## Slide 105
Химический состав кожи
Влага
Жирующие вещества
Минеральные вещества (зола)
Гольевое вещество
Вымываемые водой вещества
Связанные дубящие вещества
Кислотность кожи
Продубленность кожи

## Slide 106
Влага
Нормальным содержанием влаги в коже по действующим стандартам и техническим условиям принято считать 16%.

## Slide 107
Жирующие вещества
Определяется содержание жиров и жироподобных продуктов, входящих в состав кожи (минеральные масла, мыла, воски и т. п.).
С содержанием жирующих веществ в коже связаны ее прочность, тягучесть, твердость, способность поглощать и пропускать сквозь себя воду, износоустойчивость в эксплуатационных условиях.

## Slide 108
Жирующие вещества
Количество жирующих веществ в кожевенных материалах зависит главным образом от их назначения;
в верхних хромовых кожах — от 3 до 10%,
в верхних краснодубных кожах — от 8—10 до 20—25%,
в жестких кожах для низа обуви — от 2 до 6%.

## Slide 109
Минеральные вещества (зола)
Содержание золы в коже в основном зависит от вида дубления:
в коже растительного дубления оно составляет 1—2%,
в коже хромо-растительного дубления — 3—5% и более,
в коже хромового дубления достигает 10%.

## Slide 110
Минеральные вещества (зола)
Показатель содержания золы в коже служит преимущественно для контроля правильности проведения отдельных технологических процессов на кожевенных заводах.

## Slide 111
Гольевое вещество
Под этим названием подразумевают белковые вещества, перешедшие в кожу из шкуры.
Содержание гольевого вещества колеблется от 30—50% в жестких кожах для низа обуви до 50—80% и более в кожах для верха обуви.

## Slide 112
Вымываемые водой вещества
В жестких кожах для низа обуви содержание вымываемых водой веществ составляет 15—20%, в обувной юфти — 4—6%.
Кожи с повышенным содержанием вымываемых водой большей частью обладают худшими технологическими и эксплуатационными свойствами.

## Slide 113
Связанные дубящие вещества
Коэффициент продублённости составляет:
в юфтевых кожах 20—40
в жестких кожах для низа обуви — 60—75 и более.
Notes: Коэффициент продубленности показывает, сколько частей связанных дубящих веществ приходится на 100 частей гольевого вещества в коже.

## Slide 114
Коэффициент продубленности
Д — содержание в коже связанных дубящих веществ Г — содержание в коже гольевого вещества К — коэффициент продубленности
К
Д
Г

## Slide 115
Кислотность кожи
рН хлоркалиевой или водной вытяжки краснодубных кожевенных материалов должно находиться в пределах 3,5—5,5.
Notes: Коэффициент продубленности показывает, сколько частей связанных дубящих веществ приходится на 100 частей гольевого вещества в коже.

## Slide 116
Продубленность кожи
Продубленность кожи по ее температуре сваривания.
Температура сваривания сырой шкуры 55—60°
Температура сваривания а кожи — в зависимости от вида дубления и степени продубленности — в пределах от 60 до 100° и более.
Notes: Коэффициент продубленности показывает, сколько частей связанных дубящих веществ приходится на 100 частей гольевого вещества в коже.

## Slide 117
Температура сваривания
Определение температуры сваривания заключается в том, что термометр с привязанной к нему полоской кожи длиной около 50 мм и шириной 3 мм вносят в стакан с водой, а затем медленно подогревают последнюю и наблюдают температуру, при которой полоска кожи начнет стягиваться или завертываться.
Notes: Коэффициент продубленности показывает, сколько частей связанных дубящих веществ приходится на 100 частей гольевого вещества в коже.

## Slide 118: Свойства кожи
Качество кожи характеризуется показателями физико-механических свойств, важнейшими из которых являются следующие:
Толщина
Воздухопроницаемость
Паропроницаемость
Водостойкость
Notes: Способностью кожи пропускать воздух и пары воды определяется в основном микроклимат внутри кожаной обуви. Поэтому воздухопроницаемость и еще в большей мере паропроницаемость имеют первостепенное значение для характеристики гигиенических свойств кожи, особенно мягкой для верха обуви

## Slide 119: Свойства кожи
Водопромокаемость
Водопроницаемость
Прочность лицевого слоя
Удлинение
Термостойкость
Сваривание
Notes: Способностью кожи пропускать воздух и пары воды определяется в основном микроклимат внутри кожаной обуви. Поэтому воздухопроницаемость и еще в большей мере паропроницаемость имеют первостепенное значение для характеристики гигиенических свойств кожи, особенно мягкой для верха обуви

## Slide 120: Толщина кожи
Толщина хромовых кож для
верха обуви — 0,4— 2,5 мм, юфти — 1,5—3мм, кож для низа обуви — от 1,5 до 5—6 мм.
От толщины зависит назначение кожи при раскрое на детали, а также все физико-механические свойства кожи (жесткость, устойчивость к истиранию).
Notes: Способностью кожи пропускать воздух и пары воды определяется в основном микроклимат внутри кожаной обуви. Поэтому воздухопроницаемость и еще в большей мере паропроницаемость имеют первостепенное значение для характеристики гигиенических свойств кожи, особенно мягкой для верха обуви

## Slide 121: Воздухопроницаемость кожи
Воздухопроницаемость кожи зависит, прежде всего, от её толщины и пористости.
Все виды покрывного крашения снижают воздухопроницаемость, что связано с закупоркой пор кожи покрывными пленками.
Notes: В наибольшей степени это относится к лаковым и нитроцеллюлозным покрытиям, которые делают кожу почти воздухонепроницаемой. Хромовые кожи с анилиновой и полуанилиновой отделкой, с казеиновым покрытием, замша и велюр относятся к числу наиболее воздухопроницаемых.

## Slide 122: Паропроницаемость кожи
Паропроницаемость кожи нельзя отождествлять с ее воздухопроницаемостью.
Для прохождения воздуха через кожу служат сквозные поры.
Для прохождения же пара имеется и другой путь — диффузия по кожевенному волокну.
Notes: Двойственный механизм паропроницаемости хорошо объясняет такие явления, когда кожа, будучи совершенно непроницаемой для воз духа, может быть в достаточной степени паропроницае-мой.

## Slide 123: Водостойкость кожи
Водостойкость кожи характеризуется ее способностью поглощать и пропускать влагу.
Способность кожи пропускать влагу характеризуется двумя показателями:
водопромокаемостью
и водопроницаемостью.
Notes: Прочность кожи при растяжении принято определять пределом прочности при растяжении — разрывной нагрузкой на единицу площади поперечного сечения образца. Предел прочности при растяжении нормируется стандартами на все виды кожи и служит важнейшим показателем ее механичес­ких свойств.

## Slide 124: Водопромокаемость кожи
Измеряется временем, необходимым для сквозного проникновения воды через воздушно-сухую кожу.
Notes: Прочность кожи при растяжении принято определять пределом прочности при растяжении — разрывной нагрузкой на единицу площади поперечного сечения образца. Предел прочности при растяжении нормируется стандартами на все виды кожи и служит важнейшим показателем ее механичес­ких свойств.

## Slide 125: Водопроницаемость кожи
Измеряется количеством воды, прошедшим за единицу времени через предварительно размоченный образец кожи.
Notes: Прочность кожи при растяжении принято определять пределом прочности при растяжении — разрывной нагрузкой на единицу площади поперечного сечения образца. Предел прочности при растяжении нормируется стандартами на все виды кожи и служит важнейшим показателем ее механичес­ких свойств.

## Slide 126: Прочность лицевого слоя
Прочность лицевого слоя при растяжении характеризуется величиной напряжения на единицу поперечного сечения образца, при котором на лицевом слое кожи появляются трещины. Прочность лицевого слоя связана с эластичностью кожевенных волокон в этом слое.
Notes: Снижение эластичности при­водит к появлению трещин при растяжении и изгибе кожи как в процессе формования верха обуви, так и при ее носке.

## Slide 127: Удлинение кожи
Удлинение кожи определяет прежде всего формовочные свойства этого материала, а также эксплуатационные свойства обуви — сохранение формы обуви в процессе ее носки.
Notes: Жесткость кожи, т. е. ее способность сопротивляться де­формирующим усилиям, и.грает большую роль при подборе кож для верха и низа обуви различных видов и назначений, поскольку с ней связаны технологические и эксплуатацион­ные свойства изделия .

## Slide 128: Термостойкость
Термостойкость характеризует устойчивость кожи к воздействию высоких температур, которому она подвергается при проведении многих операций кожевенно-обувного производства, а также при носке обуви.

## Slide 129: Сваривание
Сваривание проявляется в уменьшении длины образца при нагревании во влажной среде до момента достижения определенной температуры.
Notes: Присутствие кислоты в коже приводит к резкому снижению температуры сварива­ния. Некоторое снижение этого показателя вызывается так­же разрыхлением микроструктуры кожи.
Гидротермическую устойчивость определяют по сниже­нию прочности мокрой кожи при действии повышенной тем­пературы (60°С) в течение 4 ч. Кожи хромового и комбиниро­ванного дубления имеют высокую устойчивость к гидротермической обработке.
Сопротивление истиранию — это эксплуатационный по­казатель, позволяющий судить об износостойкости подошвен­ной кожи. Истирание является одним из основных факторов износа кожаных деталей верха обуви, особенно подкладки.

## Slide 130: Сваривание
Температура сваривания является -показателем прочности и устойчивости внутренней структуры кожи.
В наибольшей степени она зависит от способа дубления: кожа жирового дубления имеет температуру сваривания 65°С, растительного дубления — 70—85, хромового — до 130, формальдегидного — 90°C.
Notes: Присутствие кислоты в коже приводит к резкому снижению температуры сварива­ния. Некоторое снижение этого показателя вызывается так­же разрыхлением микроструктуры кожи.
Гидротермическую устойчивость определяют по сниже­нию прочности мокрой кожи при действии повышенной тем­пературы (60°С) в течение 4 ч. Кожи хромового и комбиниро­ванного дубления имеют высокую устойчивость к гидротермической обработке.
Сопротивление истиранию — это эксплуатационный по­казатель, позволяющий судить об износостойкости подошвен­ной кожи. Истирание является одним из основных факторов износа кожаных деталей верха обуви, особенно подкладки.

## Slide 131: Об авторе
ученица 11 а класса
школа № 316
Браславская Мария